ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.АУЭЗОВА

Научная работа:

«ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ МОДИФИРОВАННОГО РЕНИЕМ КАТАЛИЗАТОРА НА ПРОЦЕСС КАТАЛИТИЧЕСКОГО КРЕКИНГА ВАКУУМНОГО ГАЗОЙЛЯ КАЛАМКАССКОЙ НЕФТИ»

Белобородова А.Е.

Актуальность работы. На сегодняшний день для нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности многих стран мира необходимы перспективные проекты в сфере высоких технологий. Динамичное развитие нефтегазовой отрасли, является особенно важной для Казахстана, обладающего крупнейшими запасами нефти, с целью переработки углеводородного сырья в ценнейшие нефтепродукты. В связи с этим в будущем ожидаются крупные изменения в мировой нефтеперерабатывающей промышленности. Основной тенденцией развития нефтепереработки и нефтехимии будет разработка новейших каталитических технологий и внедрение их в производство в связи с устойчивым развитием нефтеперерабатывающей промышленности.

На современном этапе развития нефтеперерабатывающей промышленности процесс каталитического крекинга приобретает особое значение, так как позволяет перерабатывать различные нефтяные фракции, в том числе тяжелые дистилляты, в продукты пригодные для использования в качестве моторных, дизельных, котельных топлив, сырья для нефтехимического производства, технологии резиновых изделий, а так же продукты ароматического строения. При каталитическом крекинге протекают реакции расщепления и изомеризации, которые способствуют повышению октанового числа бензина. Эффективность процесса каталитического крекинга, в основном, определяется свойствами используемых катализаторов, параметрами технологических процессов и составом перерабатываемого сырья.

В связи с этим, было решено рассмотреть процесс каталитического крекинга на алюмосиликатных катализаторах.  Целевым назначением процесса является получение высокооктанового бензина с октановым числом 90-92 по исследовательскому методу.

Цель работы: Разработка более активных катализаторов для процесса  крекинга с целью повышения выхода и качества целевых продуктов.

Научная новизна: Изучены влияния добавок рения на активность и регенерируемость катализаторов крекинга. Определено оптимальное содержание рения в составе катализатора, найдены промотирующие добавки к катализаторам крекинга на основе отходов свинцового производства.

Исследована возможность повышения октановой характеристики бензина прямой гонки при облагораживании на алюмосиликатном катализаторе и его модифицированных образцах.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

На  начальном этапе нашего исследования были  изучены  физические характеристики  вакуумного газойля Каламкасской нефти. Полученные данные позволили сделать вывод о целесообразности использования данного продукта первичной переработки нефти в качестве сырья процесса каталитического крекинга.

Свойства вакуумного газойля  Каламкасской нефти:

Таблица 1

| Характеристики | Каламкасская нефть |
| --- | --- |
| Плотность | 0,859 |
| Температура застывания, °С | 37 |
| Температура вспышки, °С | 99 |
| Вязкость, мм\с | 18,879 |
| Молекулярная масса | 374,879 |
| Вязкостно-весовая константа | 24,765 |

На следующем этапе исследования был проведен ряд опытов. При этом менялись технологические характеристики (объемная скорость подачи сырья, температура). На заключительном этапе  был проведен процесс каталитического крекинга с использованием модификатора, содержащего рений. Выбор модификатора зависел от характеристик и относительно нового применения его для вакуумных газойлей нефтей Южно-Казахстанского региона.

В качестве катализатора был использован  Цеокар-6.  В следующей таблице представлены характеристики используемого катализатора:

Характеристика катализатора ЦЕОКАР-6:

Таблица 2

| Наименование | Индекс актив- ности % вес | Индекс стабиль- ности % вес | Насып- ной вес, г\см3 | Удельная поверх- ность м\г | Общий объем пор см\г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦЕОКАР-6 | 48,3 | 46,0 | 0,650 | 260 | 0,50 |

В таблице 3 приведены данные о выходе продуктов крекинга в зависимости от температуры, объемной скорости подачи сырья  на катализаторе ЦЕОКАР-6, а также с использованием рениевого модификатора:

Выход продуктов крекинга в зависимости от температуры:

Таблица 3

| Темпе-ратура, °С | Объемная скорость подачи сырья, ч | Выход продуктов, % масс. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Бензин | Газ | Легкий газойль | Тяжелый газойль | Кокс | Потери |
| 430 | 1.0 | 41.5 | 3.0 | 53.0 | 6.0 | 1.5 | 1.0 |
|  | 1.5 | 40.3 | 6.3 | 54.6 | 5.7 | 1.3 | 1.0 |
| 450 | 1.0 | 42.1 | 5.5 | 56.8 | 5.8 | 2.4 | 1.0 |
|  | 1.5 | 40.9 | 6.8 | 56.3 | 4.8 | 2.8 | 1.0 |
| 470 | 1.0 | 43.7 | 7.1 | 59.5 | 4.1 | 3.6 | 1.0 |
|  | 1.0 ( +Re) | 45.0 | 8.32 | 40.8 | 3.2 | 2.0 | 0.67 |
|  | 1.5 | 42.6 | 7.5 | 57.7 | 3.6 | 3.0 | 1.0 |

Было установлено, что оптимальным температурным режимом является 470°С. Именно при этой температуре было решено провести опыт с использованием рениевого  модификатора.

Модифицирование катализаторов проводилось методом пропитки промышленного катализатора Цеокар-6 солями рения. Рений вводили в виде хлорида рения.

Изменение активности и селективности алюмосиликатного                       катализатора в зависимости от содержание рения

Таблица 4

| Продукты | Алюмосиликатный катализатор |
| --- | --- |
|  | Содержание рения, % масс |
|  | 1*10-4 | 2*10-4 | 5*10-3 | 2*10-2 | 2*10-1 |
| Бензин | 44,0 | 45,0 | 38,0 | 36,61 | 34,21 |
| Легкий газойль | 41,8 | 40,80 | 43,21 | 44,92 | 45,92 |
| Тяжелый газойль | 4,2 | 3,20 | 5,15 | 5,21 | 5,83 |
| Газ | 7,0 | 8,30 | 9,52 | 8,79 | 9,06 |
| Кокс | 1,8 | 2,00 | 2,75 | 3,03 | 3,62 |
| Потери | 1,2 | 0,67 | 1,42 | 1,51 | 1,41 |

Поскольку основными показателями качества катализаторов крекинга является их крекирующая активность и селективность, то эти показатели были использованы для оценки качества модифицированных образцов. Из данных Таблицы 4  видно, что активность катализатора в зависимости от содержания рения в области концентраций 2*10-4-2*10-2вес проходит через максимум. Незначительная  (1*10-4) концентрации рения повышает активность алюмосиликатного катализатора на 5,0 и 6,00%. Увеличение содержание рения от 2*10-4 до 5*10-3% приводят к уменьшению активности от 45, 0 до 38,0%  , т.е становится практически одинаковым с активностью исходного катализатора, а при повышении содержания рения до 2*10-1%, активность катализатора понижается до 34,2%.

Надо отметить, что глубина превращения сырья на модифицированных катализаторах поддерживается за счет увеличения выхода бензина. Так, на катализаторе с содержанием 1*10-4% рения выход бензина составляет 44,0%. Селективность катализатора оценивается отношением бензина к глубине превращения: бензин:газ, бензин:кокс, бензин:газ. Добавка всего в 2*10-1% рения увеличивает селективность исходного катализатора на 15 единиц.

С увеличением содержания рения повышается и коксоотложение. Видимо, с повышением содержания рения в составе катализатора, усиливается реакция дегидрирования, которая способствует образованию больших количеств непредельных углеводородов, а они, в свою очередь, способствуют образованию кокса и уменьшают активность катализатора. Небольшие концентрации рения и марганца в составе катализаторов подавляют реакцию коксообразования. Характер влияния рения на выходы продуктов крекинга определяется их концентрацией в составе катализатора. Бензины, полученные при крекинге на катализаторах со значительным количеством рения, характеризуются повышенными значениями плотности.  В углеводородном составе бензина с повышением содержания модификатора увеличивается количество ароматических и непредельных углеводородов.

Таким образом, сравнение активности модифицированных образцов исследованных катализаторов показывает, что величина промотирующего эффекта зависит от концентрации рения.

Вывод. Таким образом, исследования показали, что введение в сырье рениевого модификатора увеличивает выход целевого продукта (бензина) на 1,3%, снижает коксообразование, уменьшает выход тяжелого газойля и увеличивает выход газов, которые являются ценным сырьем для нефтехимии.

Проведенные исследования показывают возможность разработки нового промышленного процесса, который позволит увеличить глубину переработки нефти и количество товарных топлив на НПЗ  Казахстана.

Практическая ценность. Разработанные катализаторы могут быть использованы на нефтеперерабатывающих заводах топливного варианта.

Показана целесообразность реализации отхода свинцового производства в виде промотирующей добавки к катализаторам крекинга.

Публикации. Основное содержание работы было опубликовано в двух статьях.

Роль исполнителя: Поиск и изучение литературы по данной работе, подготовка и постановка эксперимента. Выполнение эксперимента, анализ полученных данных и их объяснение. Оформление и написание научной работы.